APF measurements, UCB, SX-51

John Donovan

APF data

MgO			Al2O3		(APF)		SiO2		(APF)

#1 (P/I)		0.000951		0.000927	1.026		0.000890	1.068

#1 (I/P)		1051.6			1078.9				1123.4

#2 (P/I)		0.000951		0.000925	1.028		0.000889	1.069

#2 (I/P)		1051.3			1080.6				1124.9

#3 (P/I)		0.000952		0.000923	1.031		0.000890	1.070

#3 (I/P)		1049.9			1083.2				1124.1

#4 (P/I)		0.000952		0.000925	1.029		0.000889	1.071

#4 (I/P)		1050.3			1081.4				1125.4

Average:

(P/I)		0.0009515		0.000925	1.0285		0.0008895	1.070

(I/P)		1050.8			1081		(1.0213 Bastin)	1124.5		(1.0444 Bastin)